GIẢI HÓA LỚP 12: ĐÁP ÁN BÀI 8 TRANG 129 SGK HÓA HỌC

Đề bài

Điện phân Al2O3 nóng chảy với dòng điện cường độ 9,56A trong khoảng thời gian 3000 giây, thu được 2,16 gam Al. Hiệu suất của quá trình điện phân là.

A. 60%.                                                            B. 70%.

C. 80%.                                                            D. 90%.

Hướng dẫn giải

Áp dụng định luật Faraday

Với m- khối lượng nhôm thu được ở điện cực

A- Nguyên tử khối của nhôm = 27 g/mol

I - Cường độ dòng điện

t - Thời gian điện phân

n - số electron của nhôm nhường

F - Hằng số Faraday (F = 96500).

### ĐÁP ÁN BÀI 8 TRANG 129 SGK HÓA HỌC LỚP 12

Theo định luật Faraday khối lượng nhôm thu được là: