# GIẢI HÓA LỚP 9: ĐÁP ÁN BÀI 3 TRANG 63 SGK HÓA LỚP 9

Đề bài

Hãy cho biết nguyên tắc luyện gang thành thép và viết các phương trình hoá học.

Hướng dẫn giải

Dựa vào kiến thức trang 62- sgk- hóa 9 để trả lời

### Đáp án bài 3 trang 63 sgk hóa lớp 9

Nguyên tắc luyện gang thành thép: oxi hóa một số kim loại, phi kim để loại ra khỏi gang phần lớn các nguyên tố cacbon, silic, mangan,…

– Quá trình luyện thép được thực hiện trong lò Bet-xơ-me.

Khí oxi oxi hóa các nguyên tố trong gang như C, Mn, Si,.. Sản phẩm thu được là thép.